| Механические и технологические свойства алюминиевых сплавов Таблица 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Механические свойства |  |  |  | Технологические свойства |  |
| Группа сплавов | # Марка | σВ, кгс/см2 | ε, % | τВ, кгс/см2 | ## НВ | обрабатывае-мость резанием | свариваемость |
| Дефор-мируе-мые сплавы | АМц | 1300 | 23, 0 | 800 | 28 | Низкая | Хорошая |
|  | АМг2 | 1900 | 23, 0 | — | 45 | Низкая | Хорошая |
|  | АМгЗ | 1900 | 15. 0 |  | 50 | Удовлетв. | Хорошая |
|  | Д1Т | 3600 | 15. 0 | 2400 | 100 | Удовлетв. | Удовлетв. |
|  | Д16М | 2200 | 12. 0 | — | — | Удовлетв. | Удовлетв. |
|  | ## Д16Т | 4200 | 15. 0 | 2800 |  | Хорошая | Удовлетв. |
|  | АК4 | 4200 | 10. 0 | — | 120 | Хорошая | Удовлетв. |
|  | АК6 | 4200 | 13. 0 | . | 100 | Хорошая | Удовлетв. |
|  | АК8 | 4600 | 10, 0 | — | 135 | Хорошая | Удовлетв. |
|  | В95-2 | 4600 | 8. 0 | — | 150 | Хорошая | Плохая |
| Литей-ные сплавы | АЛ1 | 2100 | 1. 0 |  | 95 | Удовлетв. | Хорошая |
|  | АЛ2 | 1500 | 2. 0 | — | 50 | Удовлетв. | Хорошая |
|  | АЛЗ | 1700 | 0. 5 | .— | 65 | Удовлетв. | Удовлетв. |
|  | АЛ4 | 2000 | 1. 5 | — | 70 | Удовлетв. | Удовлетв. |
|  | АЛ5 | 1600 | 0. 5 | — | 65 | Удовлетв. | Удовлетв. |
|  | АЛ7 | 2100 | 6. 0 | — | 60 | Хорошая | Удовлетв. |
|  | АЛ8 | 2900 | 9. 0 | —. | 60 | Хорошая | Удовлетв. |
|  | АЛ 9 | 2100 | 2, 0 | — | 60 | Удовлетв. | Хорошая |
|  | АЛ11 | 2500 | 1. 5 | — | 90 | Удовлетв. | Хорошая |