| Таблица 3.6 Механические свойства пенопластов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Полимерная основа | γ, г/см3 |  | σВ растяжения, кгс/см2 | σВ сжатия, кгс/см2 |
| ПС-1 | Полистирол | 0, 06... 0, 22 | 7... 42 |  | 5... 30 |
| ПС-4 | Полистирол | 0, 07 |  | 10... 14 | 5… 7 |
| ПХВ-1 | Поливинил-хлорид | 0, 07... 0, 13 |  | 19... 20 | 4... 10 |
| ПХВ-3 | Поливинил-хлорид | 0, 06 ... 0, 07 |  | — | 3... 5 |
| ФК-20 | Фенолофор-мальдегидная смола | 0, 19... 0, 23 |  | 20 | 8 |
| ПУ-101 | Полиуретан | 0, 05... 0, 25 |  | — | 10... 19 |
| ПЭ-1 | Эпоксидная смола | 0, 09…0,22 |  | — | 10... 25 |