| Таблица 3.4 Механические свойства древесины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода | γ, г/см2 | σВ, кгс/см2 |  |  | τВ, кгс/см2 |  | σР, кгс/см2 | Е1000, кгс/см2 |
|  |  | сжатие вдоль волокон | растя- жение вдоль волокон | стати- ческий изгиб | скалы- вание вдоль волокон | круче- ние | сжатие поперек волокон | при растяже- нии вдоль волокон |
| Сосна | 0, 52 | 350 | 830 | 650 | 50 | 80 | 35 | 110 |
| Ель | 0, 47 | 320 | 750 | 600 | 50 | 80 | 30 | 110 |
| Пихта | 0, 44 | 340 | 720 | 580 | 50 | 75 | 35 | 100 |
| Лиственница | 0, 68 | 420 | 930 | 750 | 70 | 100 | 40 | 120 |
| Ясень | 0, 71 | 400 | 1100 | 820 | 85 | 120 | 80 | 120 |
| Дуб | 0, 70 | 400 | 1000 | 740 | 70 | 100 | 60 | 100 |
| Бук | 0. 65 | 390 | 930 | 730 | 75 | 120 | 60 | 100 |
| Липа | 0, 48 | 270 | 600 | 470 | 50 | 75 | 40 | 90 |